## Tableau comparatif de la performance thermique

Le tableau ci-après donne des ordres de grandeur générique par famille d’isolants. Il ne préjuge pas des valeurs des produits mis sur le marché, qui sont fonction des composants, de la qualité de fabrication, du contrôle de production et de la fiabilité des déclarations.

| Produit d'isolation / Performance thermique | Lambda sec à 10°C (λ ) * les produits à base végétale et animale ont un lambda utile plus élevé (pour tenir compte de la reprise d’humidité), le lambda ci-dessous doit donc être majoré |
| --- | --- |
| Laine de verre | λ =0.030 à 0.040 |
| Laine de roche | λ =0.034 à 0.040 |
| Laine de chanvre | λ =0.041 à 0.044 |
| Polystryrène (PSE) | λ =0.030 à 0.038 |
| XPS | λ =0.029 à 0.035 |
| Plume de canard | λ =0.040 à 0.042 |
| Polyuréthane | λ =0.021 à 0.028 |
| Laine de bois | λ =0.038 à 0.060 |
| Laine de mouton | λ =0.039 à 0.042 |
| Laine de lin | λ =0.037 à 0.041 |
| ouate de cellulose | λ =0.038 à 0.040 |
| Laine de coton | λ =0.039 à 0.042 |
| Textiles recyclés | λ =0.039 à 0.042 |
| Verre cellulaire | λ =0.042 à 0.050 |
| Produits minces réfléchissants | Dépend du nombre de couches et de leur nature |

## Matériaux de construction

| Matériau |  | Conductivité (en W/(K.m)) |
| --- | --- | --- |
| Air sec immobile |  | 0,0262 |
| Marbre |  | 2,5 |
| Verre |  | 0,5 à 1 |
| Eau |  | 0.6 |
| briques perforées allégées |  | 0.4 |
| Bois de pin (parallèle aux fibres) |  | 0.36 |
| Bois de pin (perpendiculaire aux fibres) |  | 0.15 |
| Laine |  | 0.05 |
| Liège |  | 0.05 |
| feutre |  | 0.047 |
| Paille (densité de paille de 83 kg/m3, inclut un supplément de 20% d´humidité) |  | 0.0404 |
| Polystyrène expansé |  | 0.03 |
| Pierre naturelle non poreuse | 3,5 |  |
| Marbre | 2,5 |  |
| Béton ordinaire | 1,6 à 2,1 |  |
| Verre | 1 à 1,15 |  |
| Terre sèche | 0,17 à 0,58 |  |
| Terre à 10% d'eau | 0,50 à 2,10 |  |
| Terre à 20% d'eau | 0,80 à 2,60 |  |
| Eau | 0.58 à 0,6 |  |
| Pierre naturelle poreuse | 0,55 |  |
| Plâtre sec | 0,40 |  |
| Maçonnerie en briques | 0,30 à 0,96 |  |
| Béton cellulaire | 0,14 à 0,23 |  |
| Bois | 0,13 à 0,2 |  |
| Sapin | 0,12 |  |
| Béton-chanvre | 0,09 à 0,17 |  |
| Linoléum naturel | 0,081 |  |
| Isolant fibreux | 0,05 |  |
| Laine | 0,05 |  |
| Perlite | 0,045 à 0,05 |  |
| Liège | 0,04 à 0,05 |  |
| Cellulose | 0,04 |  |
| Laine de verre | 0,04 |  |
| Mousse d'EPDM (élastomère) | 0,04 |  |
| Polystyrène | 0,04 |  |
| Polystyrène expansé | 0,038 |  |
| Polystyrène extrudé | 0,035 |  |
| mousse de polyuréthane | 0,025 |  |
| Air | 0,024 |  |

| Matériau BETON BRIQUE | densité (kg/m3) | conductivité thermique λ (W/m.K) | chaleur spécifique (J/kg.K) | résistance diffusion vapeur d'eau μ mu (-) | énergie grise d'origine non renouvelable (kWh/m3) | impact environnemental/ changement climatique (kg eq CO2/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bloc béton (Parpaing de ciment) | 1185 | 0.952 | 1080 | 10 | 219 | 80 |
| Bloc béton rectifié pose joint mince 20cm | 1185 | 0.650 | 1080 | 10 | 219 | 80 |
| Brique standard 20 cm | 650 | 0.390 | 1008 | 13 | 670 | 144 |
| Brique joint mince de type B | 650 | 0.270 | 1008 | 13 | 469 | 132 |
| Brique joint mince de type A | 650 | 0.200 | 1008 | 13 | 469 | 132 |
| Brique joint mince R=1.32 (optibric PV 4G) | 687 | 0.152 | 1008 | 13 | 469 | 132 |
| Monomur de terre cuite 37cm | 740 | 0.120 | 1008 | 13 | 521 | 115 |
| Bloc béton pierre ponce rectifié type Tarmabloc Vtherm 25cm | 600 | 0.156 | 1000 | 15 | 223 | 99 |
| Bloc pierre ponce type Cogetherm 30cm | 700 | 0.146 | 1000 | 15 | 223 | 99 |
| Bloc pierre ponce type Cogetherm 35cm | 700 | 0.146 | 1000 | 15 | 223 | 99 |
| Beton cellulaire 350kg/m3 | 350 | 0.090 | 864 | 3 | 500 | 175 |
| Beton cellulaire 400kg/m3 | 400 | 0.100 | 864 | 3 | 500 | 175 |
| Mur béton armé | 2150 | 1.650 | 1008 | 105 | 807 | 307 |
| Béton caverneux | 1700 | 1.150 | 1000 | 80 | 638 | 243 |
| Briques pleines (cuites) | 1850 | 1.000 | 1000 | 10 | 1306 | 280 |
| Pisé (1900 kg / m3) | 1900 | 1.050 | 1008 | 10 | 110 | 33 |
| Adobe ou torchis dense (1600 kg/m3) | 1600 | 0.650 | 1008 | 10 | 110 | 33 |
| Bois léger brut, séché à l'air (sapin, épicéa) | 540 | 0.140 | 2400 | 35 | 332 | -388 |
| Bois léger, raboté, étuvé (sapin, épicéa) | 500 | 0.140 | 2400 | 35 | 610 | -388 |
| Bois lourd (hêtre, chêne) | 800 | 0.200 | 2700 | 35 | 560 | -388 |

| Matériau BOIS ISOLANTS LAINES MINERALES | densité (kg/m3) | conductivité thermique λ (W/m.K) | chaleur spécifique (J/kg.K) | résistance diffusion vapeur d'eau μ mu (-) | énergie grise d'origine non renouvelable (kWh/m3) | impact environnemental/ changement climatique (kg eq CO2/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Panneau de bois contre-collé ou lamellé-collé | 540 | 0.140 | 2400 | 35 | 1446 | -284 |
| Laine de roche 20kg/m3 (rouleaux) | 20 | 0.050 | 1030 | 1 | 180 | 44 |
| Laine de roche 70kg/m3 | 70 | 0.042 | 1030 | 1 | 630 | 154 |
| Laine de roche 110kg/m3 | 113 | 0.044 | 1030 | 1 | 1013 | 248 |
| Laine de roche 140kg/m3 | 138 | 0.046 | 1030 | 1 | 1238 | 303 |
| Laine de roche 160kg/m3 | 163 | 0.047 | 1030 | 1 | 1463 | 358 |
| Laine de verre 18kg/m3 (rouleaux) | 18 | 0.044 | 1030 | 1 | 210 | 26 |
| Laine de verre 35kg/m3 | 35 | 0.039 | 1030 | 1 | 420 | 53 |
| Laine de verre 60kg/m3 | 60 | 0.038 | 1030 | 1 | 720 | 90 |
| Laine de verre 100kg/m3 | 100 | 0.039 | 1030 | 1 | 1200 | 150 |

| Matériau ISOLANTS | densité (kg/m3) | conductivité thermique λ (W/m.K) | chaleur spécifique (J/kg.K) | résistance diffusion vapeur d'eau μ mu (-) | énergie grise d'origine non renouvelable (kWh/m3) | impact environnemental/ changement climatique (kg eq CO2/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Laine de roche en vrac | 35 | 0.065 | 1030 | 1 | 315 | 77 |
| Polystyrène expansé | 18 | 0.039 | 1450 | 60 | 486 | 67 |
| Polystyrène extrudé (Plaques expansées aux HCFC) | 34 | 0.035 | 1450 | 150 | 918 | 126 |
| Mousse de polyuréthanne 30kg/m3 (plaques moulées) | 34 | 0.029 | 1450 | 150 | 905 | 131 |
| Verre cellulaire 160kg/m3 (plaques) | 120 | 0.042 | 3000 | 1500000 | 1174 | 156 |
| Béton cellulaire Multipor | 115 | 0.040 | 864 | 3 | 447 | 150 |
| Panneaux laine de bois > 200 kg / m3 | 275 | 0.100 | 1700 | 5 | 19 | -503 |
| Panneaux laine de bois > 150 kg / m3 | 175 | 0.070 | 1700 | 5 | 12 | -320 |
| Panneaux laine de bois > 130 kg / m3 | 140 | 0.042 | 1700 | 5 | 10 | -256 |
| Laine de chanvre, lin, coton | 40 | 0.060 | 1600 | 1 | 336 | 72 |

| Matériau ISOLANTS | densité (kg/m3) | conductivité thermique λ (W/m.K) | chaleur spécifique (J/kg.K) | résistance diffusion vapeur d'eau μ mu (-) | énergie grise d'origine non renouvelable (kWh/m3) | impact environnemental/ changement climatique (kg eq CO2/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Laine de mouton et autres fibres animales | 35 | 0.060 | 1600 | 1 | 252 | 54 |
| Plumes de Canard | 30 | 0.040 | 1560 | 3 | 268 | 50 |
| Liège expansé conforme norme NF EN 13170 | 125 | 0.049 | 1560 | 1 | 85 | -229 |
| Paille (bottes à plat) | 83 | 0.080 | 1332 | 1 | 1 | -165 |
| Paille (bottes sur chant) | 83 | 0.052 | 1332 | 1 | 1 | -165 |
| Ouate de cellulose soufflée | 23 | 0.042 | 1900 | 1 | 50 | 9 |
| Ouate de cellulose injectée | 45 | 0.042 | 1900 | 1 | 98 | 17 |
| Ouate de cellulose (panneaux) | 70 | 0.042 | 1900 | 3 | 152 | 27 |
| Perlite en vrac | 100 | 0.060 | 900 | 2 | 472 | 100 |
| Panneau Perlite Expansée EPB non revêtu | 154 | 0.050 | 900 | 20 | 1214 | 217 |

| Matériau PLAQUES ENDUITS | densité (kg/m3) | conductivité thermique λ (W/m.K) | chaleur spécifique (J/kg.K) | résistance diffusion vapeur d'eau μ mu (-) | énergie grise d'origine non renouvelable (kWh/m3) | impact environnemental/ changement climatique (kg eq CO2/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plaque plâtre BA13 | 825 | 0.250 | 1008 | 7 | 1100 | 200 |
| Fermacell | 1125 | 0.360 | 1265 | 11 | 1669 | 412 |
| Carreau de plâtre | 957 | 0.320 | 1000 | 7 | 1290 | 234 |
| Panneau d'aggloméré type OSB | 620 | 0.130 | 1584 | 40 | 2066 | -473 |
| Panneau de particules agglomérées | 670 | 0.120 | 1584 | 33 | 1900 | -540 |
| Panneau MDF 1 | 528 | 0.100 | 1584 | 16 | 3100 | -480 |
| Enduit de chaux | 1550 | 0.700 | 864 | 7 | 1014 | 437 |
| Enduit de ciment | 1900 | 0.800 | 864 | 25 | 1243 | 536 |
| Enduit terre et Pisé | 2000 | 1.200 | 1008 | 10 | 110 | 33 |
| Enduit plâtre courant intérieur | 1150 | 0.570 | 1008 | 8 | 393 | 86 |

| Matériau BETONS COMPOSITES | densité (kg/m3) | conductivité thermique λ (W/m.K) | chaleur spécifique (J/kg.K) | résistance diffusion vapeur d'eau μ mu (-) | énergie grise d'origine non renouvelable (kWh/m3) | impact environnemental/ changement climatique (kg eq CO2/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Béton de chaux-chanvre 250kg/m3 (toiture) | 250 | 0.060 | 580 | 6 | 218 | -70 |
| Béton de chaux-chanvre 450 kg/m3 (mur, sol) | 450 | 0.100 | 580 | 8 | 392 | -126 |
| Béton terre-paille 300kg/m3 | 300 | 0.170 | 1300 | 1 | 7 | -165 |
| Béton terre-paille 600kg/m3 | 600 | 0.170 | 1300 | 3 | 19 | -133 |
| Pierre ferme et demi ferme | 1895 | 1.400 | 1000 | 45 | 0 | 4 |
| Pierre très tendre | 1590 | 0.850 | 1000 | 25 | 0 | 4 |
| Meulières | 2200 | 1.800 | 1000 | 45 | 0 | 4 |
| Ponces naturelles | 400 | 0.120 | 1000 | 7 | 0 | 4 |
| Granites | 2600 | 2.800 | 1000 | 10000 | 0 | 4 |
| Shistes, ardoises | 2400 | 2.200 | 1000 | 900 | 0 | 4 |

| Matériau LAME D’AIR | densité (kg/m3) | conductivité thermique λ (W/m.K) | chaleur spécifique (J/kg.K) | résistance diffusion vapeur d'eau μ mu (-) | énergie grise d'origine non renouvelable (kWh/m3) | impact environnemental/ changement climatique (kg eq CO2/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Briquettes de parement | 1850 | 0.833 | 1000 | 10 | 1306 | 280 |
| Lame d'air ventilé | 1 | 0.192 | 1000 | 1 | 0 | 0 |
| Lame d'air 5 mm | 1 | 0.047 | 1000 | 1 | 0 | 0 |
| Lame d'air 10 mm | 1 | 0.071 | 1000 | 1 | 0 | 0 |
| Lame d'air 20 mm | 1 | 0.130 | 1000 | 1 | 0 | 0 |
| Lame d'air 25 mm | 1 | 0.155 | 1000 | 1 | 0 | 0 |
| Lame d'air 30 mm | 1 | 0.180 | 1000 | 1 | 0 | 0 |
| Lame d'air 40 mm | 1 | 0.230 | 1000 | 1 | 0 | 0 |
| Lame d'air 50 mm | 1 | 0.280 | 1000 | 1 | 0 | 0 |
| Pare-Vapeur (Sd=1500m) | 130 | 2.300 | 2300 | 1500000 | 0 | 0 |

| Matériau PARE VAPEUR FREIN VAPEUR PARE PLUIE | densité (kg/m3) | conductivité thermique λ (W/m.K) | chaleur spécifique (J/kg.K) | résistance diffusion vapeur d'eau μ mu (-) | énergie grise d'origine non renouvelable (kWh/m3) | impact environnemental/ changement climatique (kg eq CO2/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Freine vapeur (Sd=100m) | 130 | 2.300 | 2300 | 100000 | 0 | 0 |
| Freine vapeur (Sd=50m) | 130 | 2.300 | 2300 | 50000 | 0 | 0 |
| Freine vapeur (Sd=20m) | 130 | 2.300 | 2300 | 20000 | 0 | 0 |
| Freine vapeur (Sd=10m) | 130 | 2.300 | 2300 | 10000 | 0 | 0 |
| Freine vapeur (Sd=5m) | 130 | 2.300 | 2300 | 5000 | 0 | 0 |
| Freine vapeur (Sd=2m) | 130 | 2.300 | 2300 | 2000 | 0 | 0 |
| Freine vapeur (Sd=1m) | 130 | 2.300 | 2300 | 1000 | 0 | 0 |
| Pare-pluie (Sd=0,1) | 130 | 2.300 | 2300 | 100 | 0 | 0 |
| Pare-pluie (Sd=0,2) | 130 | 2.300 | 2300 | 200 | 0 | 0 |
| Pare-pluie (Sd=0,5) | 130 | 2.300 | 2300 | 500 | 0 | 0 |

| Matériau PAPIERS | densité (kg/m3) | conductivité thermique λ (W/m.K) | chaleur spécifique (J/kg.K) | résistance diffusion vapeur d'eau μ mu (-) | énergie grise d'origine non renouvelable (kWh/m3) | impact environnemental/ changement climatique (kg eq CO2/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Papier Kraft | 120 | 0.420 | 1500 | 3000 | 0 | 0 |
| Papier imprégné asphalte (papier 10min) | 850 | 9.999 | 1500 | 4371 | 0 | 0 |
| Papier imprégné asphalte (papier 30min) | 909 | 9.999 | 1500 | 2144 | 0 | 0 |
| Papier imprégné asphalte (papier 60min) | 824 | 9.999 | 1500 | 405 | 0 | 0 |
| Papier bitume (Feutre N°15) | 715 | 4.000 | 1500 | 993 | 0 | 0 |

Conductivité thermique des matériaux homogènes et résistance thermique des matériaux non homogènes ou des lames d'air

En fonction des conditions de pose, on utilise 2 valeurs :

λUi correspond aux conditions intérieures et doit être utilisé pour des matériaux dans des parois internes ou externes dans la mesure où ils ne peuvent pas être mouillés ;

λUe correspond aux conditions extérieures et doit être utilisé pour des matériaux dans des parois internes ou externes dans la mesure où ils peuvent être mouillés par pénétration d’eau, par condensation interne ou superficielle ou encore par humidité ascensionnelle.

| Eléments de maçonnerie Pierres naturelles La chaleur massique c vaut 1000 J/(kg.K) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Matériau | λ Ui | λ Ue | Masse volumique |
|  | W/(m.K) | W/(m.K) | ρ (kg/m³) |
| Pierres lourdes (granit, gneiss, basalte, porphyre). | 3.50 | 3.50 | 2 700 ≤ ρ ≤ 3 000 |
| “Petit granit” (pierre bleue), pierre calcaire. | 2.91 | 3.50 | 2 700 |
| Marbres. | 2.91 | 3.50 | 2 800 |
| Pierres dures. | 2.21 | 2.68 | 2 550 |
| Pierres fermes. | 1.74 | 2.09 | 2 350 |
| Pierres demi-fermes (o.a. moellon). | 1.40 | 1.69 | 2 200 |

| Eléments de maçonnerie Briques en terre cuite |  |  |
| --- | --- | --- |
| Masse volumique | λ Ui | λ Ue |
| ρ (kg/m³) | W/(m.K) | W/(m.K) |
| ρ ≤ 700 | 0.22 | 0.43 |
| 700 < ρ ≤ 800 | 0.25 | 0.49 |
| 800 < ρ ≤ 900 | 0.28 | 0.56 |
| 900 < ρ ≤ 1000 | 0.32 | 0.63 |
| 1000 < ρ ≤ 1100 | 0.35 | 0.70 |
| 1100 < ρ ≤ 1200 | 0.39 | 0.77 |
| 1200 < ρ ≤ 1300 | 0.42 | 0.84 |
| 1300 < ρ ≤ 1400 | 0.47 | 0.93 |
| 1400 < ρ ≤ 1500 | 0.51 | 1.00 |
| 1500 < ρ ≤ 1600 | 0.55 | 1.09 |
| 1600 < ρ ≤ 1700 | 0.60 | 1.19 |
| 1700 < ρ ≤ 1800 | 0.65 | 1.28 |
| 1800 < ρ ≤ 1900 | 0.71 | 1.40 |
| 1900 < ρ ≤ 2000 | 0.76 | 1.49 |
| 2000 < ρ ≤ 2100 | 0.81 | 1.61 |

| Briques/blocs silico-calcaires |  |  |
| --- | --- | --- |
| Masse volumique | λ Ui | λ Ue |
| ρ (kg/m³) | W/(m.K) | W/(m.K) |
| ρ ≤ 900 | 0.36 | 0.78 |
| 900 < ρ ≤ 1000 | 0.37 | 0.81 |
| 1000 < ρ ≤ 1100 | 0.40 | 0.87 |
| 1100 < ρ ≤ 1200 | 0.45 | 0.97 |
| 1200 < ρ ≤ 1300 | 0.51 | 1.11 |
| 1300 < ρ ≤ 1400 | 0.57 | 1.24 |
| 1400 < ρ ≤ 1500 | 0.66 | 1.43 |
| 1500 < ρ ≤ 1600 | 0.76 | 1.65 |
| 1600 < ρ ≤ 1700 | 0.87 | 1.89 |
| 1700 < ρ ≤ 1800 | 1.00 | 2.19 |
| 1800 < ρ ≤ 1900 | 1.14 | 2.49 |
| 1900 < ρ ≤ 2000 | 1.30 | 2.84 |
| 2000 < ρ ≤ 2100 | 1.49 | 3.25 |
| 2100 < ρ ≤ 2200 | 1.70 | 3.71 |

| Blocs de béton avec granulats ordinaires |  |  |
| --- | --- | --- |
| Masse volumique | λ Ui | λ Ue |
| ρ(kg/m³) | W/(m.K) | W/(m.K) |
| ρ ≤ 1600 | 1.07 | 1.39 |
| 1600 < ρ ≤ 1700 | 1.13 | 1.47 |
| 1700 < ρ ≤ 1800 | 1.23 | 1.59 |
| 1800 < ρ ≤ 1900 | 1.33 | 1.72 |
| 1900 < ρ ≤ 2000 | 1.45 | 1.88 |
| 2000 < ρ ≤ 2100 | 1.58 | 2.05 |
| 2100 < ρ ≤ 2200 | 1.73 | 2.24 |
| 2200 < ρ ≤ 2300 | 1.90 | 2.46 |
| 2300 < ρ ≤ 2400 | 2.09 | 2.71 |

| Blocs de béton d’argile expansé |  |  |
| --- | --- | --- |
| Masse volumique | λ Ui | λ Ue |
| ρ (kg/m³) | W/(m.K) | W/(m.K) |
| ρ ≤ 400 | 0.14 | (1) |
| 400 < ρ ≤ 500 | 0.18 | (1) |
| 500 < ρ ≤ 600 | 0.21 | 0.28 |
| 600 < ρ ≤ 700 | 0.25 | 0.33 |
| 700 < ρ ≤ 800 | 0.30 | 0.39 |
| 800 < ρ ≤ 900 | 0.33 | 0.44 |
| 900 < ρ ≤ 1000 | 0.38 | 0.50 |
| 1000 < ρ ≤ 1100 | 0.43 | 0.57 |
| 1100 < ρ ≤ 1200 | 0.49 | 0.65 |
| 1200 < ρ ≤ 1300 | 0.55 | 0.73 |
| 1300 < ρ ≤ 1400 | 0.61 | 0.80 |
| 1400 < ρ ≤ 1500 | 0.67 | 0.88 |
| 1500 < ρ ≤ 1600 | 0.75 | 0.99 |
| 1600 < ρ ≤ 1700 | 0.83 | 1.10 |
| (1) L’exposition directe de ces matériaux aux conditions climatiques extérieures n’est en règle générale pas recommandée. |  |  |

| Blocs de béton avec d’autres granulats légers |  |  |
| --- | --- | --- |
| Masse volumique | λ Ui | λ Ue |
| ρ (kg/m³) | W/(m.K) | W/(m.K) |
| ρ ≤ 500 | 0.30 | (1) |
| 500 < ρ ≤ 600 | 0.33 | 0.43 |
| 600 < ρ ≤ 700 | 0.37 | 0.47 |
| 700 < ρ ≤ 800 | 0.41 | 0.52 |
| 800 < ρ ≤ 900 | 0.46 | 0.58 |
| 900 < ρ ≤ 1000 | 0.51 | 0.65 |
| 1000 < ρ ≤ 1100 | 0.57 | 0.73 |
| 1100 < ρ ≤ 1200 | 0.64 | 0.82 |
| 1200 < ρ ≤ 1300 | 0.72 | 0.91 |
| 1300 < ρ ≤ 1400 | 0.82 | 1.04 |
| 1400 < ρ ≤ 1500 | 0.92 | 1.17 |
| 1500 < ρ ≤ 1600 | 1.03 | 1.31 |
| 1600 < ρ ≤ 1800 | 1.34 | 1.70 |
| (1) L’exposition directe de ces matériaux aux conditions climatiques extérieures n’est en règle générale pas recommandée. |  |  |

| Blocs de béton cellulaire autoclavés |  |  |
| --- | --- | --- |
| Masse volumique | λ Ui | λ Ue |
| ρ (kg/m³) | W/(m.K) | W/(m.K) |
| ρ ≤ 300 | 0.10 | (1) |
| 300 < ρ ≤ 400 | 0.13 | (1) |
| 400 < ρ ≤ 500 | 0.16 | (1) |
| 500 < ρ ≤ 600 | 0.20 | 0.32 |
| 600 < ρ ≤ 700 | 0.22 | 0.36 |
| 700 < ρ ≤ 800 | 0.26 | 0.42 |
| 800 < ρ ≤ 900 | 0.29 | 0.48 |
| 900 < ρ ≤1000 | 0.32 | 0.52 |
| (1) L’exposition directe de ces matériaux aux conditions climatiques extérieures n’est en règle générale pas recommandée. |  |  |

| Béton lourd normal Eléments de construction pierreux sans joints (parois pleines, planchers, ...) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Béton lourd normal | λ |  | λ Ue | Masse volumique |  |
|  | W/(m.K) |  | W/(m.K) | ρ (kg/m³) |  |
| Armé | 1.70 |  | 2.20 | 2 400 |  |
| Non armé | 1.30 |  | 1.70 | 2 200 |  |
| Béton léger en panneaux pleins ou en dalle(2) (béton d’argile expansé, béton cellulaire, béton de laitier, de vermiculite, de liège, de perlite, de polystyrène, etc.) |  |  |  |  |  |
| Si des valeurs l sont mentionnées dans les tableaux A.3 à A.8 pour ces produits, ces dernières seront utilisées. Les valeurs ci-dessous ne sont alors pas d’application. |  |  |  |  |  |
| Masse volumique |  | λ Ui |  |  | λ Ue |
| ρ (kg/m³) |  | W/(m.K) |  |  | W/(m.K) |
| ρ ≤ 350 |  | 0.12 |  |  | (1) |
| 350 ≤ ρ < 400 |  | 0.14 |  |  | (1) |
| 400 ≤ ρ < 450 |  | 0.15 |  |  | (1) |
| 450 ≤ ρ < 500 |  | 0.16 |  |  | (1) |
| 500 ≤ ρ < 550 |  | 0.17 |  |  | (1) |
| 550 ≤ ρ < 600 |  | 0.18 |  |  | (1) |
| 600 ≤ ρ <650 |  | 0.20 |  |  | 0.31 |
| 650 ≤ ρ < 700 |  | 0.21 |  |  | 0.34 |
| 700 ≤ ρ < 750 |  | 0.22 |  |  | 0.36 |
| 750 ≤ ρ < 800 |  | 0.23 |  |  | 0.38 |
| 800 ≤ ρ < 850 |  | 0.24 |  |  | 0.40 |
| 850 ≤ ρ < 900 |  | 0.25 |  |  | 0.43 |
| 900 ≤ ρ < 950 |  | 0.27 |  |  | 0.45 |
| 950 ≤ ρ < 1 000 |  | 0.29 |  |  | 0.47 |
| 1 000 ≤ ρ < 1 100 |  | 0.32 |  |  | 0.52 |
| 1 100 ≤ ρ < 1 200 |  | 0.37 |  |  | 0.58 |
| (1) L’exposition directe de ces matériaux aux conditions climatiques extérieures n’est, en règle générale, pas recommandée. |  |  |  |  |  |
| (2) Dans le cas où les dalles ou les panneaux sont pourvus d’une armature parallèle au sens du flux thermique (ex. colliers, treillis d’armature), le transfert thermique sera pris en compte dans la détermination de la valeur U selon la NBN EN 10211. |  |  |  |  |  |

| Plâtre avec ou sans granulats légers |  |  |
| --- | --- | --- |
| Masse volumique | λ Ui | λ Ue |
| ρ (kg/m³) | W/(m.K) | W/(m.K) |
| ρ ≤ 800 | 0.22 | (1) |
| 800 < ρ ≤ 1 100 | 0.35 | (1) |
| 1 100 < ρ | 0.52 | (1) |
| (1) L’exposition directe de ces matériaux aux conditions climatiques extérieures n’est, en règle générale, pas recommandée. |  |  |

| Enduits La chaleur massique c vaut 1000 J/(kg.K) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Enduits | Masse volumique | λ Ui | λ Ue |
|  | ρ (kg/m³) | W/(m.K) | W/(m.K) |
| Mortier de ciment | 1 900 | 0.93 | 1.50 |
| Mortier de chaux | 1 600 | 0.70 | 1.20 |
| Plâtre | 1 300 | 0.52 | (1) |
| (1) L’exposition directe de ces matériaux aux conditions climatiques extérieures, avec entre autre un risque d’humidification par la pluie, n’est en règle générale pas recommandée. |  |  |  |

|  | Bois et dérivés de bois |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Matériau |  | Masse volumique | λ Ui | λ Ue | c |  |
|  |  | r [kg/m³] | [W/m.K] | [W/m.K] | [J/kg.K] |  |
| Bois de charpente en bois feuillus durs et bois résineux |  | 600 ≤ | 0.13 | 0.15 | 1880 |  |
|  |  | > 600 | 0.18 | 0.20 |  |  |
| Panneau de contreplaqué |  | < 400 | 0.09 | 0.11 | 1880 |  |
|  |  | 400 ≤ ρ ≤ < 600 | 0.13 | 0.15 |  |  |
|  |  | 600 ≤ ρ < 850 | 0.17 | 0.20 |  |  |
|  |  | ³ 850 | 0.24 | 0.28 |  |  |
| Panneau de particules ou d’aggloméré |  | < 450 | 0.10 | (1) | 1880 |  |
|  |  | 450 ≤ ρ < 750 | 0.14 | (1) |  |  |
|  |  | ³ 750 | 0.18 | (1) |  |  |
| Panneau de fibres liées au ciment |  | 1200 | 0.23 | (1) | 1470 |  |
| Panneau d’OSB (oriented strand board) |  | 650 | 0.13 | (1) | 1880 |  |
| Panneau de fibres de bois |  | < 375 | 0.07 | (1) | 1880 |  |
| (y compris MDF) |  | 375 ≤ ρ < 500 | 0.10 | (1) |  |  |
|  |  | 500 ≤ ρ < 700 | 0.14 | (1) |  |  |
|  |  | ³ 700 | 0.18 | (1) |  |  |
| (1) L’exposition directe de ces matériaux aux conditions climatiques extérieures n’est en règle générale pas recommandée. |  |  |  |  |  |  |

|  | Matériaux d'isolation thermique |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Matériau d’isolation |  | λ Ui | λ Ue | Chaleur massique |  |
|  |  | W/(m.K) | W/(m.K) | J/(kg.K) |  |
| Liège (ICB) |  | 0.050 | (1) | 1 560 |  |
| Laine minérale (MW) |  | 0.045 | (1) | 1 030 |  |
| Polystyrène expansé (EPS) |  | 0.045 | (1) | 1 450 |  |
| Polyéthylène extrudé (PEF) |  | 0.045 | (1) | 1 450 |  |
| Mousse phénolique – revêtu (PF) |  | 0.045 (2) | (1) | 1 400 |  |
| Polyuréthane – revêtu (PUR/PIR) |  | 0.035 | (1) | 1 400 |  |
| Polystyrène extrudé (XPS) |  | 0.040 | (1) | 1 450 |  |
| Verre cellulaire (CG) |  | 0.055 | (1) | 1 000 |  |
| Perlite (EPB) |  | 0.060 | (1) | 900 |  |
| Vermiculite |  | 0.065 | (1) | 1 080 |  |
| Vermiculite expansée (panneaux) |  | 0.090 | (1) | 900 |  |
| (1) L’exposition directe de ces matériaux aux conditions climatiques extérieures n’est en règle générale pas recommandée. |  |  |  |  |  |
| (2) Pour les panneaux d’isolation revêtus en mousse de phénol à cellules fermées, cette valeur est ramenée à 0.030 W/(m.K) |  |  |  |  |  |

| Matériaux divers |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Matériau | λ Ui | λ Ue | Chaleur massique c | Masse volumique |
|  | W/(m.K) | W/(m.K) | J/(kg.K) | ρ (kg/m³) |
| Verre | 1.00 | 1.00 | 750 | 2 500 |
| Carreaux de terre cuite | 0.81 | 1.00 | 1 000 | 1 700 |
| Carreaux de grès | 1.20 | 1.30 | 1 000 | 2 000 |
| Caoutchouc | 0.17 | 0.17 | 1 400 | 1 500 |
| Linoléum, carreaux de PVC | 0.19 | - | 1 400 | 1 200 |
| Panneaux en ciment renforcé de fibres minérales naturelles | 0.35 | 0.50 | 1 000 | 1 400 ≤ ρ ≤ 1 900 |
| Asphalte coulé | 0.70 | 0.70 | 1 000 | 2 100 |
| Membrane bitumeuse | 0.23 | 0.23 | 1 000 | 1 100 |

| Matériaux utilisés dans la fabrication d’encadrements et de fenêtres |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Groupe de matériaux | Matériau | λ U | Masse volumique |
|  |  | (W/mK) | ρ (kg/m³) |
| Encadrement | Cuivre (cuivre rouge) | 380 | 8900 |
|  | Aluminium (alliages) | 160 | 2800 |
|  | Cuivre (cuivre jaune, laiton) | 120 | 8400 |
|  | Acier | 50 | 7800 |
|  | Acier inoxydable | 17 | 7900 |
|  | PVC | 0.17 | 1390 |
|  | Bois de feuillus | 0.18 | > 600 |
|  | Bois de résineux | 0.13 | £ 600 |
|  | Fibre de verre (résine UP) | 0.40 | 1900 |
| Verre | Verre | 1.00 | 2500 |
|  | PMMA (Poly-méthacrylate de méthyle) | 0.18 | 1180 |
|  | Polycarbonate | 0.20 | 1200 |
| Coupure thermique | Polyamide (nylon) | 0.25 | 1150 |
|  | Polyamide 6.6 avec 25% de fibres de verre | 0.30 | 1450 |
|  | Polyéthylène, HD |  |  |
|  | Polyéthylène, LD | 0.50 | 980 |
|  | Polypropylène, solide | 0.33 | 920 |
|  | Polypropylène avec 25% de fibres de verre | 0.22 | 910 |
|  | Polyuréthane (PUR), dur | 0.25 | 1200 |
|  | Polychlorure de vinyle (PVC), dur |  |  |
|  |  | 0.25 | 1200 |
|  |  | 0.17 | 1390 |
| Bourrelets d’isolation | Néoprène (PCP) | 0.23 | 1240 |
|  | EPDM | 0.25 | 1150 |
|  | Silicone | 0.35 | 1200 |
|  | Polychlorure de vinyle (PVC), souple | 0.14 | 1200 |
|  | Mohair (polyester) | 0.14 | ± 1000 |
|  | Mousse de caoutchouc | 0.05 | 60 – 80 |
| Mastics et matériaux d’isolation | Polyuréthane (PUR), dur | 0.25 | 1200 |
|  | Butyle (isobuthène) | 0.24 | 1200 |
|  | Polysulfide | 0.40 | 1700 |
|  | Silicone | 0.35 | 1200 |
|  | Polyisobutylène | 0.20 | 930 |
|  | Résine polyester | 0.19 | 1400 |
|  | Silica-gel (dessicant) | 0.13 | 720 |
|  | Mousse de silicone, LD | 0.12 | 750 |
|  | Mousse de silicone, MD | 0.17 | 820 |

Certaines parois sont construites à l’aide de grands éléments à parties creuses (ex. des blocs de béton creux, des briques creuses, des matériaux mixtes, …). Ces matériaux ne peuvent pas être caractérisés par une conductivité thermique donnée. Pour de tels matériaux, c’est la résistance thermique qui est indiquée, dont le calcul doit tenir compte des conditions intérieures ou extérieures comme défini à l’annexe A. La valeur R qu’il faut utiliser pour le calcul est tirée de mesures de la valeur U conformément aux dispositions de la NBN EN 8990. Alternativement, les valeurs R peuvent être calculées suivant les méthodes numériques de calcul de la NBN EN ISO 10211.

| Résistance thermique et chaleur massique des matériaux non-homogènes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Matériau |  | Epaisseur/hauteur des éléments | RUi |
|  |  |  | [m².K/W] |
| Maçonnerie en blocs creux de béton lourd (ρ > 1 200 kg/m³). |  | d = 14 cm | 0.11 |
|  |  | d = 19 cm | 0.14 |
|  |  | d = 29 cm | 0.20 |
| Maçonnerie en blocs creux de béton léger (ρ ≤ 1 200 kg/m³). |  | d = 14 cm | 0.30 |
|  |  | d = 19 cm | 0.35 |
|  |  | d = 29 cm | 0.45 |
| Planchers bruts préfabriqués en éléments creux de terre cuite. | 1 creux dans le sens du flux. | d = 8 cm | 0.08 |
|  |  | d = 12 cm | 0.11 |
|  | 2 creux dans le sens du flux. | d = 12 cm | 0.13 |
|  |  | d = 16 cm | 0.16 |
|  |  | d = 20 cm | 0.19 |
| Planchers bruts préfabriqués en béton lourd (avec éléments creux). |  | d = 12 cm | 0.11 |
|  |  | d = 16 cm | 0.13 |
|  |  | d = 20 cm | 0.15 |
| Plaques de plâtre entre deux couches de carton. |  | d < 1.4 cm | 0.05 |
|  |  | d ³ 1.4 cm | 0.08 |